《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

高补强沉淀水合二氧化硅是新型硅化工材料，行业分类号为C2619，是橡胶重要补强材料，是硅橡胶最佳补强材料。水合沉淀二氧化硅还广泛用于饲料、化妆品、制药、食品、油漆、涂料行业。属于无机化工行业。

行业规模 ：

沉淀水合二氧化硅是橡胶、硅橡胶重要补强材料，本行业拥有自己的无机盐工业协会无机硅化物分会，会员单位200多家，涉及硅酸钠、白炭黑、硅胶、硅溶胶、分子筛等产品生产企业上千家。

沉淀水合二氧化硅在2008年，我国产量达7.1万吨，已经成为净出口国。其后产能爆发式增长，到2020年，我国产量达到202.4万吨。市场规模从2014年的49.6亿元增长到2020年的94.81亿元，6年时间增长91.15%。同期国内消费量也快速增长，从2015年的102.39万吨增长到2020年的169.51万吨，5年时间增长65.55%。

本行业绿色制造和智能制造发展水平、趋势和前景 ：

从全球来看，近年来我国沉淀水合二氧化硅生产行业在工艺水平和设备生产能力等方面飞速发展，已实现了进口替代，尤其是以确成公司、浙江新纳为代表的行业龙头企业，从自主知识产权、管理水平及数字化、自动化、信息化手段的应用等方面，均已走在了行业前列，绿色制造和智能制造方面已达到并一定程度上超过德国、欧美等发达国家的水平，生产过程无污染，能耗低，高率高，自动化水平行业领先。

高补强水合沉淀二氧化硅从净进口到净出口，因其优良的补强性能，低廉的价格，逐步替代炭黑、碳酸钙、硅微粉、硅藻土等传统补强剂，用于橡胶工业和硅橡胶工业。高补强水合沉淀二氧化硅因其优良的化学稳定性、优良的着色性能、极大的比表面积，逐步向饲料、化妆品、制药、食品、油漆、涂料、催化剂载体、消光材料等领域扩展，具有十分广阔的应用前景。

现阶段国内外相关标准现状：

1）国际标准：ISO 5794-1：2010 存在下列缺陷：

化学性能指标偏低，且未规定物理机械性能。

2）国内标准： HG/T3061-2020《橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅》存在如下不足：

①　化学成分指标欠合理，影响下游硅橡胶制品强度、使用寿命和产品的美观，不符合高端客户的需求；

②　物理机械性能指标偏低，如300%定伸应力、拉伸强度，影响产品的寿命和强度，不满足高端客户的需求。

3）暂无此类产品的浙江制造标准。

国内外相关产品标准均存在缺陷，无法适应当前及未来中高端客户对影响产品使用寿命、美观性和高强度的高质量需求。

因此制定《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》“浙江制造”团体标准势在必行。本标准对产品的化学性能和物理性能均提出了更高的技术要求，对提高橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅产品质量、促进橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅行业健康发展具有重要意义。

- 2  项目来源

由浙江新纳材料科技股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了《关于公布2023年第四批“浙江制造”标准培育计划的通知》标准培育计划的通知），项目名称：《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制定单位：浙江新纳材料科技股份有限公司。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江新纳材料科技股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：###。

3.1.4  本标准起草人为：###。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。

●企业现场调研

对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。

●成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》制订计划，浙江新纳材料科技股份有限公司为了更好地开展编制工作，于2023年9月成立了标准工作组，明确了各参与单位及人员的职责分工。

●明确研制重点

《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》标准研制的重点包括：术语和定义、分类和规格型号、结构、基本要求、技术要求中提炼出能体现企业先进性的亮点，质量承诺体现企业对产品质量的信心等。

●研制计划及时间安排

（1）2023年9月10日，经前期调研、起草阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；标准工作组编写标准（草案）及标准编制说明。

（2）2023年10月29日：召开标准启动会暨研讨会和生产验证会。

（3）2023年10月30日：形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见。

（4）2023年11月30日：根据征求意见，汇总成征求意见汇总表，同时结合标准研制工作组探讨专家意见对标准进行修改，完善征求意见稿、标准编制说明等材料，形成标准送审稿和编制说明（送审稿）及其它送审材料，并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

（5）2023年12月中旬：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

（6）2023年12月下旬：根据评审会专家评定建议，对标准（送审稿）进行审查，并根据专家意见对送审稿进行修改完善，并形成报批稿。

（7）2023年12月上旬，工作组将标准报批稿提交省质量协会审批，同步完善编制说明，并提交等待标准发布。

- 标准工作组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏文 | 浙江省标准化研究院 | 工程师 | 15822992068 |
| 2 | 钱少明 | 浙江工业大学 | 教授 | 13958159241 |
| 3 | 周淑美 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 工程师 | 18768433299 |
| 4 | 郑春翠 | 杭州市质量技术监督检测院 | 高工 | 13588387171 |
| 5 | 李伟亮 | 苏州崇研科技有限公司 | 工程师 | 18306131824 |
| 6 | 谢遵赛 | 中海集团 | 总经理 | 15806980816 |
| 7 | 周荣荣 | 台州友德 | 总经理 | 13758399947 |
| 8 | 刘锦兵 | 福建省南平元禾水玻璃有限公司 | 销售经理 | 13859487577 |
| 9 | 张和强 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 工程师 | 13429046201 |

3.2.2  标准草案研制。

标准工作组针对“浙江制造”标准的编制理念， 以“国内一流、国际先进”的定位要求，以行业标准HG/T 3061-2020为基础，参照国际标准ISO 5794-1，对技术指标的先进性、产品的基本要求、质量保证方面等逐一进行研讨，研讨会后按照“浙江制造”标准制订框架要求形成《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》标准草案。

型式试验项目为本标准中规定的全部项目，包括化学性能和物理性能等指标。对于型式试验内规定的全技术指标先进性情况，标准工作组参加研讨的专家认为：

对于行业标准HG/T 3061-2020提出的要求，本标准做到了对指标的全覆盖，提高了二氧化硅含量、45μm筛余物、水可溶物、总铁含量、300%定伸应力和拉伸强度等技术指标要求。本标准（草案）于2023年9月研制完成；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。

3.2.2.2  启动暨研讨会召开

2023年10月29日下午在浙江新纳材料科技股份有限公司召开了“浙江制造”团体标准《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》启动暨研讨会/生产验证会，东阳市市场监督管理局、浙江省标准化研究院等单位的领导、专家、同行代表、标准工作组成员参加了本次会议。

3.2.2.2.1 确定标准名称

名称不做修改，仍确定为《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》。

3.2.2.2.2 产品基本要求研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品的全生命周期角度出发，标准研制工作组围绕《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》的设计研发、原材料及零部件、工艺及装备、检验检测角度出发，通过研讨会的形式，进一步进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在产品设计研发上：遵循“浙江制造”标准“精心设计”的理念，对设计研发的验证和分析能力作出了规定。

（2）在关键原材料方面：遵循“浙江制造”标准“精良选材”的理念，对关键材料如硅酸钠的含量等关键技术指标作出明确规定。

（3）在工艺及装备方面：体现“浙江制造”标准“精工制造”的理念，提出了关键生产环节的精加工和涂装设备的使用要求。

（4）在检验检测能力方面：分别对原材料、生产过程和成品质量检测的关键设备提出了明确要求。

3.2.2.2.3 全技术指标研讨情况

研讨会上，工作组成员和与会专家进一步确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：

标准的核心技术指标在行业标准HG/T 3061-2020基础上做了修改提升，提高了二氧化硅含量、45μm筛余物、水可溶物、总铁含量、300%定伸应力和拉伸强度等技术指标要求。本标准核心技术指标均符合或优于国家标准与行业标准，符合或高于国际标准，体现了“浙江制造”标准“国内一流、国际先进的”定位。

3.2.2.2.4 质量承诺

按照“浙江制造”标准制订框架增加了质量承诺一章内容，研讨会上对质量保证方面的先进性进行了研讨，确定了质量管理承诺、服务响应时间及售后服务保障等方面的要求。

3.2.3  征求意见

征求意见范围、对象；意见的回收、汇总、处理情况等。

3.2.4  专家评审

按照“浙江制造”标准评审要求，召开评审会；专家评审意见记录。

3.2.5  标准报批

按照专家评审意见修改情况。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

本标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的五性并举原则，尽可能与国际通行标准接轨，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容及确定依据

4.2.1 范围

本标准基于行业标准以及企业生产实际和浙江制造标准结构的要求确定了范围。标准规定的范围为橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅。

4.2.2 术语和定义

为使本标准发布实施后，规范的标准术语在行业内得到统一，本标准引用了HG/T 3601—2020界定的术语和定义。

4.2.3 基本要求

标准起草工作组主要以橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅产品的生产企业浙江新纳材料科技股份有限公司调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等内容。

- 4.2.4 技术要求

- 4.2.4.1 外观

- 本标准参考并引用了HG/T 3061-2020的技术指标要求，与行标保持一致。

- 4.2.4.2 氮吸附比表面积

- 本标准参考并引用了HG/T 3061-2020技术指标要求，与行标保持一致。

- 4.2.4.3 理化性能

- 本标准参考了HG/T 3061-2020技术指标要求、国际标准（ISO5794-1：2010）和高端客户要求，提高了二氧化硅含量、45μm筛余物、水可溶物、总铁含量、300%定伸应力和拉伸强度等技术指标要求，与高端客户要求保持一致。

- 4.2.4.7 物理形态和分散性

- 本标准参考并引用了HG/T 3061-2020技术指标要求，与行标保持一致。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

“浙江制造”标准核心技术指标对比表

| 关键质量特性 |  | 国内标准HG/T3061-2020《橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅》 | 高端客户技术要求（新安化工） | 国际标准 （ISO5794-1：2010） | 拟制定的浙江制造标准指标要求 | 说明：增加/提高/保持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量特性 | 核心技术指标 |  |  |  |  |  |
| 化学性能 | 二氧化硅含量（灼品） | 95-98% | ≥97.5% | 95.0-97.0% | ≥98.5% | 提高/提高橡胶使用寿命 |
|  | 45μm筛余物 | ≤0.5% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.1% | 提高/减少橡胶白点 |
|  | 水可溶物 | ≤2.5% | ≤2.0% | ≤3% | ≤0.5% | 提高/提高橡胶透明度 |
|  | 总铁含量 | ≤500mg/kg | ≤400mg/kg | ≤500mg/kg | ≤200mg/kg | 提高/可提高抗黄变性 |
| 物理机械性能 | 300%定伸应力 | ≥5.5MPa | ≥6.0MPa | / | ≥6.5MPa | 提高/增强橡胶机械性能 |
|  | 拉伸强度 | ≥19.0MPa | ≥19.5MPa | / | ≥20.0MPa | 提高/增强橡胶机械性能 |

5.2  基本要求

5.2.1 设计研发：

精心设计：按当前行业的先进设计研发水平，对软件的使用及关键环节的验证与分析等方面做出了明确规定。

5.2.2  原材料

精良选材：对硅酸钠等关键原材料的主要质量指标作出了明确要求，可确保产品的可靠性和稳定性。

5.2.3  工艺及装备

精工制造：按当前行业先进的工艺制造水平，对关键工序设备和工艺的使用作出了明确要求，可保障产品质量和提高产品生产效率，降低成本。

- 5.2.4  检验检测

从产品的关键验材料质量控制、生产过程质量监控和成品质量控制三个方面，对关进检测设备和检测能力作出了规定。

5.2.5 质量承诺

通过质量承诺，让客户安心使用产品，同时，满足国内外高端客户对产品的使用要求。本标准明确规定了在产品的质保期并对应诉时间作出了规定。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

5.3.1 绿色制造

本标准规定4.3.2条规定了应配备双层玻璃反应釜、自动喷雾干燥机、压滤机、电子水份测定仪、开炼机、平板硫化机等生产设备，生产过程更节能环保。

5.3.2 智能制造

本标准4.3.1条规定了应配备多参数远程集控系统，可提高生产效率和产品质量。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内执行的标准有：

HG/T 3061-2020《橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅》。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在与强制性标准相冲突的情况，也不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2894  安全标志及其实用导则

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 528  硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 10722  炭黑总表面积和外表面积的测定氮吸附法

GB/T 20001.10  标准编写规则 第10部分：产品标准

HG/T 2404—2020  橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅在丁苯橡胶中的鉴定

HG/T 3601—2020  橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅

- 7  社会效益

通过制定《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》“浙江制造”标准，使浙江省橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅的生产企业运行更加规范，进一步推动相关的产品品质，提升“浙江制造”的市场竞争力和占有率。通过本标准，可积极鼓励企业引进新设备、新技术、新工艺，加快淘汰落后的旧设备、旧工艺，减少低端的产能，提高供给侧的市场需求。本标准的制定将为浙江制造的橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅的生产、使用、贸易三方提供优于行业标准的技术依据。在执行本标准的基础之上，促使生产企业正确使用各种原辅材料，合理调整生产工艺，采用更加完善的检测手段，为用户生产出质量更优、品种更为丰富的系列产品，最大可能地满足市场需求。同时也可以带动省内广大工业企业努力实现自动化环保生产技术进步、品种应用多样化、产品品质性能进一步提升的良性竞争局面。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准是否涉及专利的说明。

《橡胶配合剂  高补强沉淀水合二氧化硅》标准研制工作组

2023年10月24日